|  |  |
| --- | --- |
| **Actmix ZBS-80GE F140** |  预分散橡胶发泡活性剂 |
| **功能** | 发泡活性剂 |
| **产品说明** | 组成： | 80%苯亚磺酸锌和20%预分散橡胶载体 |
| 外观： | 白色颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.4g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  |
| 用途： | Actmix ZBS-80GE F140是一种橡胶发泡活性剂，有助发泡的作用。常与ADC用于海绵发泡，降低发泡剂的分解温度，影响发泡剂的粉剂速度，助发泡剂的粒径越细，对发泡剂的相对有效性越强，这是因为助发泡剂的粒径越小，比表面积越大，与发泡剂接触的面积越大，反应速度越快，可以使发泡剂在较短的时间内获得较高的发气量。 |
| 用量： | 通常情况下1-6phr |
| 应用 | 用于EPDM、CR等海绵发泡胶料，如密封条 |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，每箱净重25KG；600公斤/托盘。 |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为一年。 |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix ZBS-80GE F140的安全数据表。 |
|  本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 |
| **Actmix ZBS-80GE F140 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 |

ACT67