|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actmix MBE-70GE F140** | | 环保低气味综合促进剂 |
| **功能** | EPDM专用环保低气味综合促进剂 | |
| **产品说明** | 组成： | 70%复合促进剂和30%的橡胶载体和分散剂 |
| 外观： | 灰白色颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.3g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  | |
| 用途： | Actmix MBE-70GE是复合型促进剂增效组合成的综合促进剂，与传统的促进剂相比，其具有环保低气味、不产生亚硝胺、不喷霜、防止焦烧、分散好等优异特点。在一定程度上，与ZBT-70GE配合使用可调整胶料硫化速度，也可提高胶料的物理性能。 | |
| 用量： | EPDM:100phr  MBE-70GE:0.5-2phr  ZBT-70GE:3-7phr  S-80GE:0.8-1.5phr | |
| 应用 | 汽车密封条等挤出用胶料 | |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，每箱净重25KG；600公斤/托盘。 | |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为两年。 | |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix MBE-70GE F140的安全数据表。 | |
| 本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 | | |
| **Actmix MBE-70GE F140 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 | | |

ACT 78